塑料托盘（1100*1100*150）验收标准

编   制：         叶厚明

审   核：         罗志荣

批   准：         刘  军

2023年11月16日发布               2023年11月16日实施

- 福建科达新能源科技有限公司

目的

为确保公司的产品交付时令客户满意，提升公司行业形象。现对我司塑料托盘严格要求，针对塑料托盘验收制定相应的验收标准。

范围

适用于工艺技术部、制造部、质量管理部、PMC部。

职责：

该文件由工艺技术部制定，各相关部门执行，有新增其他标准要求时，工艺技术部必须及时更新该文件，并发行受控。质量管理部、制造部、PMC部在验收塑料托盘时，需按以下标准。

塑料托盘标准

| 检测内容 |  | 检测标准 | 检测频次 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观及材质 | 材质 | 聚丙烯(PP） | 每批5样 |  |
|  | 破损 | 无破损、裂纹 |  |  |
|  | 顶板平面 | 平整且托盘上表面置有货物防滑块 |  |  |
|  | 污点 | 无油污、污点 |  |  |
|  | 颜色 | 批次内或批次间不得有明显色差 |  |  |
|  | 外观要求 | 无变形、飞边、毛刺，浇口处平整；托盘四面印“KD499”字样。如质量不符合要求，供方负责换货或者退货，并承担因此造成需方的一切损失。 |  |  |
| 规格尺寸 | 长 | 1100mm，允许误差＋3 ~ -6mm |  |  |
|  | 宽 | 1100mm，允许误差＋3 ~ -6mm |  |  |
|  | 高 | 150mm，允许误差±3mm |  |  |
|  | 重量 | 17±0.2kg |  |  |
|  | 顶铺板 | 网格型 |  |  |
|  | 底部 | 川字形 |  |  |
|  | 面部钢管 | 4 根 23*13*2*1120mm |  |  |
|  | 底部钢管 | 4 根 23*13*2*1130mm |  |  |
| 使用性能测试 | 额定载荷 | 动载 1.5 吨、静载6吨，上货架载 1.2 吨 | 见供应商检测报告 |  |
|  | 堆码试验 | 负荷：P=1.2T， 持续时间：24h 试验后变形量：≤4mm ，无影响使用的裂纹和变形 |  |  |
|  | 均载强度测试 | 挠曲率≤5% |  |  |
|  | 角跌落试验 | 对角线变化率≤1% |  |  |
|  | 弯曲试验 | GB/T15234-94《塑料网格托盘》，JIS 2006《塑料网格托盘》 |  |  |
|  | 底铺板试验 |  |  |  |
| 其他 | 验收标准 | 符合国标及福建省企业标准 | / |  |

修订页History of Document

| 序号 | 版本号 | 变更描述 | 变更日期 | 变更人 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A/0 | 初版发行 | 2023.11.16 | 叶厚明 | 罗志荣 | 刘军 |
| 2 | A/1 | 新增部分外观及规格尺寸 | 2025.05.06 | 叶厚明 | 罗志荣 | 刘军 |